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	*生产方式
	簇绒编织直线走针型，直曲混织

	草高
	25mm（±1mm）

	每平方米针数
	≥25200针/㎡

	卷宽
	2/4m

	卷长
	根据实际安装尺度而定

	*草丝形态
	优质高抗耐磨PE直丝+高磅重PE曲丝

	颜色
	绿色

	草丝宽度
	直丝2mm(±5%)，曲丝单丝1mm（±5%）

	分特值
	16000Dtex

	*底布
	免填充专用抗形变底布

	*背胶
	环保丁苯乳胶




