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★浸渍胶膜
纸饰面刨花板
	符合 GB/T15102-2017、GB/T35601-2017、GB/T39600-2021 检验依据；理化性能 （静曲强度≥25MPa、弹性模量≥ 2400MPa； 握螺钉力≥1200/N,表面胶合强度≥1.8MPa ，2h 吸水厚度膨胀率≤1.1%，含水率 ≤5% ，密度≥0.7g/cm³ ,
内结合强度≥0.6MPa，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨度三项检测结果 均合格，表面耐香烟灼烧、表面耐热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水 蒸气五项检测结果达到 4 级以
上，挥发性有机化合物 72h 检测 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC） 均未检出，甲醛释放量(气候箱法)≤0.02mg/m³ ,
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★E0 级高  密度纤维板
	

长度和宽度偏差±2mm，密度≥0.78g/cm3，吸水厚度膨胀率≤5%， 甲醛释放量≤ 0.04mg/m3，含水率≤7%，总挥发性有机化合物 TVOC≤25 ㎍/m3，防霉菌性能不低 于 1 级，符合 GB/T 31765-2015《高密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品 评价 人造板和木质地板》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》等标准。
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★搁板
	


搁板符合 GB/T700-2006、GB/T3325-2017、GB/T35607-2017 要求；硬度≥3h；耐 腐蚀≥1360 小时；乙酸盐雾（ASS 试验）≥1360 小时不低于 7 级；中性盐雾（NSS 试验） ≥1360 小时不低于 7 级；冲击高度≥500mm；附着力不低于 1 级；有害 物质甲醛释放量≤0.001mg/m³ ;
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★三节侧板
	三节侧板符合 GB/T700-2006、GB/T3325-2017、GB/T35607-2017 要求；硬度≥3h； 耐腐蚀≥1360 小时；乙酸盐雾（ASS 试验）≥1360 小时不低于 7 级；中性盐雾 （NSS 试验）≥1360 小时不低于 7 级；冲击高度≥500mm；附着力不低于 1 级； 有害物质甲醛释放量≤0.001mg/m³ ;
顶板：顶板符合 GB/T700-2006、GB/T3325-2017、GB/T35607-2017 要求；硬度≥ 3h；耐腐蚀≥1360 小时；乙酸盐雾（ASS 试验） ≥1360 小时不低于 7 级；中性 盐雾（NSS 试验）≥1360 小时不低于 7 级；冲击高度≥500mm；附着力不低于 1 级；有害物质甲醛释放量≤0.001mg/m³。
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★气压棒
	

气压棒符合QB/T2280-2016检测依据，金属件外观；电镀件抗盐雾 160h，直径 1.5mm 以下锈点≤20 点/d ㎡,其中直径≥1.0mm 锈点不超过 1 点(距边缘棱角 2mn 以内的不计)；密封性能,活塞杆未产生位移。 
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★三节静音 导轨
	
三节静音导轨，符合 GB/T10125-2021、QB/T3832-1999、GB/T35607-2017 检验依 据，产品有害物质(家具涂层可迁元素）：镉 Cd，铅 Pb，铬 Cr，汞 Hg，锑 Sb， 钡 Ba，硒 Se，砷 As 未检出；耐腐蚀乙酸盐雾不小于 750 小时，镀层本身的耐 腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级；中性盐雾试验不小于 1100 小 时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级。
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★液压缓冲 铰链
	
液压缓冲铰链，符合 QB/T2189-2013、QB/T3827-1999、 QB/T3832-1999 检验标 准， 垂直静载荷、水平静载荷检测合格；操作力(在耐久性试验前后，打开力和 关闭力不应大于 20N)、垂直静载荷、水平静载荷检测合格；下沉量(安装 B 型试 验门时，下沉量不应大于 1.0mm) 检测合格；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾(ASS)连 续喷雾不小于 600 小时，涂层本身的耐腐蚀等级≥10 级，涂层对基本的保护等 级≥10 级。
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★水性底
漆、水性面
漆
	水性底漆、水性面漆，符合 GB18581-2020、GB/T23993-2009 HJ2537-2014、GB/T3325-2017、GB/T35607-2017 检验依据；有  害物质限量 VOC 含量、甲醛含量未检出；总铅含量（限色漆、腻子和醇酸清漆） 未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）镉、铬、汞未检出；苯  系物总和含量（苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）总和含量未检出；理化性能硬度达  到≥4H；产品有害物质（家具图层课迁移元素）镉、铅、镉、汞未检出；游离甲  醛未检出。
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★静音脚轮
	


静音脚轮符合QB/T2280-2016、GB28481-2012检测依据；塑料件外观、脚轮往复磨损（无障碍物水平测试台上测试100000 次）、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均≤1mg/kg。
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★环氧树脂 静电粉末
	符合 GB/T13452.2-2008 检验依据，在容器中状态色泽均匀、无异物、
呈松散粉末状，筛余物（125 μm）全部通过，涂膜外观正常，硬度(擦伤)≥5H， 附着力≤0 级，耐冲击性光泽(60 °) ≤60 冲击高度 50cm 试验结果合格，弯曲试 验【光泽(60 °)≤60】：最小直径≤2mm 实验结果合格，杯突光泽(60 °) ≤60 实 验结果合格，耐碱性(5%NaOH)≥168h 检测无异常，耐沸水≥240h 检测无异常，
耐酸性（3%HC1)≥500h 检测无异常,耐盐雾性≥500h 划线处:单向锈蚀≤1.5mm， 未划线区无异常，耐人工气候老化性：500h 变色≤1 级，失光≤1 级，无粉化、 起泡、开裂、剥落等异常现象，耐湿热性： ≥1000h 无异常。

	11
	★采用西皮(人造革）
	采用西皮(人造革）符合 GB/T16799-2018、GB/T19941.2-2019 检测依据；感官要求:革身平整、柔软、丰满有弹性、正面革不裂面、无管皱，主要部位不得松面。撕裂力≥160N； 摩擦色牢度：干擦（500 次）≥4-5 级、湿擦（250 次）
≥4 级、碱性汗液（80 次）≥4 级；耐磨性(CS-10,500g,500r)无明显损伤、剥落；涂层粘着牢度≥4.9N/10mm；气味≤1 级；PH≥4；禁用偶氮染料未检出；游离甲醛含量未检出；可萃取的重金属含量铅、镉≤5mg/kg。

	12
	★面料（绒布）
	要求符合GB 18401-2010、GB/T17927.1-2011检测依据；异味无；甲醛含量未检出；耐水（变色、沾色）、耐酸汗渍（变色、沾色）、耐碱汗渍（变色、沾色）、耐干摩擦≥4 级；可分解致癌芳香胺染料未检出；耐干摩擦色牢度≥4 级；抗引燃特性未发现续然或阴燃现象。



