一、升降课桌椅参数要求：

升降课桌：L600mm*W400mm*H780mm

1、桌面：规格长600mm±5mm*宽400mm±5mm*厚25mm，材质采用环保PE聚乙烯塑料一次性中空吹塑成型；桌面上端设有一个笔槽，规格长500mm±2mm*宽20mm±2mm。

升降课椅：W385mm*D365mm*440mm（座高）

2、坐板：规格宽385mm*深365mm*厚20mm，材质采用环保PE聚乙烯塑料一次性中空吹塑成型；靠背板整体呈内凹弧形，贴合人体，坐姿舒适。靠背板：规格宽385mm*深235mm*厚20mm，材质采用环保PE聚乙烯塑料一次性中空吹塑成型；靠背板整体呈内凹弧形，贴合人体，坐姿舒适；靠背板上端带有一个拉手，拉手规格：长94mm*宽35mm，便于移动椅子。

3、桌钢架：桌腿及撑料均采用20mm×50mm，椭圆形钢管，钢管壁厚1.2mm,桌子为双柱单层升降式；桌子升降片总高348（±2）mm，上宽355（±2）mm 、下宽218（±2）mm，斗高190（±2）mm，调节眼为30mm一档，升降片正前抽屉边口卷成圆形边,桌斗底板开口处带加强筋；升降片放桌斗板转弯处需冲压拉伸成弧型，无菱角，不可开裂，起到保护不被刮伤作用;升降片柱子处带U型加强筋, 四周加强筋整块侧板牢固美观。桌子升降片采用0.9mm（实测厚度）的冷轧钢板，桌斗采用0.7mm（实测厚度）的冷轧钢板，必须一次冲压成型，不允许电焊拼接。★需提供有CMA或CNAS标识的冷轧钢板的检验报告且要同时满足以下技术要求：符合QB/T 2741-2013，金属件表面涂层理化性能：耐湿热48h；耐腐蚀100h；符合GB/T 3325-2024，理化性能-金属喷漆（塑）涂层：硬度：铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；附着力≥1级；冲击强度；耐盐浴100h，划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；符合GB/T 700-2006，力学性能：屈服强度ReH≥235MPa，抗拉强度Rm：370-560MPa，断后伸长率A80mm≥24%，化学成分：C≤0.2%、Si≤0.35%、Mn≤1.4%、P≤0.045%、S≤0.045%；符合QB/T 3828-1999、QB/T 3832-1999，铜盐加速乙酸盐雾试验100h，涂层本身的耐腐蚀等级10级，涂层对基体的保护等级10级；符合QB/T 4371-2012，金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、 肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌，抑菌率均>99%；符合GB/T 1741-2020，黑曲霉、土曲霉、出芽短梗霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳（球毛壳霉），耐霉菌性等级均0级。

4、椅钢架：凳腿及撑料均采用20mm×50mm，椭圆形钢管，钢管壁厚1.2mm,椅子为双柱升降式；课椅升降片厚度0.9mm，采用优质冷轧钢板一次冲压成型。★需提供有CMA或CNAS标识的钢管的检验报告且要同时满足以下技术要求：外观性能符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致，可迁移元素，铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg；力学性能符合《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》标准：下屈服强度 ReL≥235MPa，断后伸长率 A80mm≥24%，理化性能金属喷塑涂层硬度≥4H（未见塑性变形或内聚破坏），附着力应不低于 1 级；冲击强度符合《漆膜耐冲击测定法》标准；符合，QB/T 3828-1999、QB/T 3832-1999，铜盐加速乙酸盐雾试验100h，涂层本身的耐腐蚀等级10级，涂层对基体的保护等级10级。

5、脚套材质：采用PP塑料一级新料一体注射出成型，不得采用回收料生产；★需提供有CMA或CNAS标识的脚套的检验报告且要同时满足以下技术要求：符合GB 18584-2024，可迁移有害元素：锑（Sb）砷（As）钡（Ba）镉（Cd）铬（Cr）铅（Pb）汞（Hg）硒（Se）均未检出；符合GB/T35607-2024，产品有害物质：绿色标杆产品值：：苯，甲苯，二甲苯，总挥发性有机化合物 均未检出；符合QB/T 4071-2021，多环芳烃：16 种多环芳烃总量 未检出，邻苯二甲酸酯未检出；符合GB/T 32487-2016，塑料件外观：应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，应无气泡、杂质、伤痕、白印，应无明显色差；理化性能，塑料件：耐冷热循环：应无裂纹、鼓泡、变色、起皱，硬度：邵氏D硬度≥HD63。

6、表面涂装：颜色驼灰色，焊接完成之钢管架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆附着力特强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。涂层需平整光滑、清晰，需无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。★需提供有CMA或CNAS标识的塑粉的检验报告且要同时满足以下技术要求：符合HG/T 2006-2022-Ⅰ型1类-钢铁基材用：外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；耐磨性（750g/500r）≤50mg；耐酸性：240h无异常；耐碱性-室内用：168h无异常；耐沸水性（120h）：无异常；耐湿性-室内用：200h无异常；耐盐雾性-中性盐雾：500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；符合HG/T 3950-2025，抗细菌性能：金黄色葡萄球菌，抗细菌率≥99%；符合GB 30981.2-2025，可溶性元素含量8项符合要求；符合GB/T 3325-2024，理化性能-金属喷漆（塑）涂层：附着力≥1级、硬度≥4H；符合QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999-乙酸盐雾试验500h，涂层本身的耐腐蚀等级10级，涂层对基体的保护等级10级。

二、电脑桌的技术参数：

1、双人学生桌：尺寸(长*宽*高)约为1200mm*550mm*750mm;

材料:主体钢制结构，优质冷轧钢镀锌板，承重部位材料厚度1.0mm，表面经脱脂除锈，酸洗、磷化、静电喷涂，表面无焊点;面板为E1级25mm厚度的三聚氰胺板，硬度高，不易磨花,具有防火性能;结构设计:电脑桌下面配有钢制主机托盘固定在两侧，且前方焊接防倒挡板;	电脑桌桌面留有50进线孔，侧面进线孔直通左右主机。

2.学生方凳，尺寸规格（长*宽*高）340mm*240mm*420mm，凳面为E1级三聚氰胺外饰面板，做工精细，表面光滑,美观大方，凳腿部件材质为喷塑钢架厚度1.0mm,配尼龙方管塞，坚固耐用。