2026新款春秋执勤服参数

1、执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警服装 春秋作训服/勤务春秋执勤服》；

◆2、面料物理性能参数：棉涤纬弹加厚斜纹布：①纤维含量(%)：棉≥52；②平方米重量(g/㎡):240±10；③甲醛:≦75mg/kg；④pH值4.0～8.5；⑤水洗尺寸变化率(%):径向-2.0～+1.0，纬向-2.0～+1.0。

