人造草坪技术参数

| 草型：直+曲丝 | W-2203M |
| --- | --- |
| 草纤维纤度 | 7000JZD ±4% |
| 材质 | PP+PE |
| 草纤维厚度 | ≥120 |
| 草纤维宽度 | ≥1mm |
| 色彩 | 三色草 |
| 色牢度 | DIN 54004 7级 |
| U/V指标 | DIN 53387 ≥6000 hr |
| 草高（㎜） | 30 |
| 针距（英寸） | 3/8 |
| 每横向10厘米内针数 | 220 ±1nr |
| 簇密度（簇/㎡） | 22000 |
| 底布材质 底布重量（g/㎡） | 140g聚丙烯底布+100g无纺布 ±8% |
| 背胶材质 | 羧基丁苯胶乳混合物 |
| 背胶重量（g/㎡） | 1100 ±10% |
| 草底透气孔孔径（㎜） | 3~5 ±1㎜ |
| 草底透气孔数量（个/㎡） | 30~90（根据用户要求） |
| 编织方式（DIN6115标准） | 簇状 |
| 草坪总重（g/㎡） | 2200 ±5% |
| 草坪长度（m） | 25 ±1%（长度可以客户需要定制） |
| 草坪宽度（㎝） | 400 ±1㎝ |

- 1、人造草坪提供有CMA和CNAS认证标识国家级质量监督检验机构出具依据GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的检测报告

- 2、人造草坪提供：国家权威检测机构依据GB/T 21866-2008检测 人造草坪成品的抗菌性能，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜假绿单胞菌能达到99%以上，且经过3000h紫外灯照射测试抗菌耐性测试后，抗菌效果能达到95%以上

- 3、人造草坪环保胶水：检测提供符合国家强制性标准GB18583-2008《室内装饰装修材料   胶粘剂中有害物质限量》规定的各项有害物质限量指标。1、游离甲醛；2、苯；3、甲苯+二甲苯；4、二氯甲烷；5、（1、2一二氯乙烷+1，1，2一三氯乙烷+三氯乙烯）6、总挥发性有机物、有害物的含量合格。中标后提供样品一块给校方，验收合格后供货。

- 4、人造草坪产品获得中国环境标志产品认证证书.

- 以上证件为2年内合格。