人造草坪技术参数
	[bookmark: _GoBack]草型：直+曲丝
	W-2203M

	草纤维纤度
	7000JZD                   ±4%

	材质
	PP+PE

	草纤维厚度
	≥120

	草纤维宽度
	≥1mm

	色彩
	三色草

	色牢度
	DIN 54004    7级

	U/V指标
	DIN 53387    ≥6000 hr

	草高（㎜）
	30            

	针距（英寸）
	3/8

	每横向10厘米内针数
	220   ±1nr

	簇密度（簇/㎡）
	22000

	底布材质   底布重量（g/㎡）
	140g聚丙烯底布+100g无纺布    ±8%

	背胶材质
	羧基丁苯胶乳混合物

	背胶重量（g/㎡）
	1100                         ±10%

	草底透气孔孔径（㎜）
	3~5                          ±1㎜

	草底透气孔数量（个/㎡）
	30~90（根据用户要求）

	编织方式（DIN6115标准）
	簇状

	草坪总重（g/㎡）
	2200                     ±5%

	草坪长度（m）
	25     ±1%（长度可以客户需要定制）

	草坪宽度（㎝）
	400                            ±1㎝


1、人造草坪提供有CMA和CNAS认证标识国家级质量监督检验机构出具依据GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的检测报告
2、人造草坪提供：国家权威检测机构依据GB/T 21866-2008检测 人造草坪成品的抗菌性能，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜假绿单胞菌能达到99%以上，且经过3000h紫外灯照射测试抗菌耐性测试后，抗菌效果能达到95%以上
3、人造草坪环保胶水：检测提供符合国家强制性标准GB18583-2008《室内装饰装修材料   胶粘剂中有害物质限量》规定的各项有害物质限量指标。1、游离甲醛；2、苯；3、甲苯+二甲苯；4、二氯甲烷；5、（1、2一二氯乙烷+1，1，2一三氯乙烷+三氯乙烯）6、总挥发性有机物、有害物的含量合格。中标后提供样品一块给校方，验收合格后供货。
4、人造草坪产品获得中国环境标志产品认证证书.
以上证件为2年内合格。

